防静电鞋的定义及指标

防静电鞋是指鞋底用电阻变化小的导电性物质制作的工作用皮鞋、布鞋、胶鞋、拖鞋等。鞋底是制作防静

电鞋的关键材料，要求鞋底必须具有使人体通过鞋底与大地构成回路的材料和结构，以使人体产生的静电

向大地泄漏。同时还应使鞋底成为静电泄漏的电气通路，至少在中底的一部分上应使用比表底电阻更小的

材料，以形成人体与鞋子的表底进行电气连接的结构。

防静电胶底鞋的电阻应满足两方面的要求：一是将人体接地和防止人体及鞋子本身带电，二是保证操作者

由于意外原因触及线电压时不致发生伤害事故，为此一般规定静电胶底鞋的电阻位1.0 105 1.0 108。我

国标准GB4385－95《防静电鞋、导电鞋安全技术要求》中规定，鞋底的电阻范围是0.5 10 5 1.0 10 9。

防静电鞋使用的注意事项

常用防静电鞋必须配用薄型尼龙袜或者混有导电纤维的袜子，而不要能够穿毛线和化纤材料的袜子。防静

电鞋里面不得另外附鞋垫，特别是绝缘性鞋垫不要在鞋底商粘附绝缘胶片或其他涂料。当地坪的泄电电阻

很大是，（10 10以上）穿防静电鞋不能有效的消除人体静电。

防静电鞋的管理：新购回的防静电鞋在使用前，应对其电阻全部进行检查，并记录， 在使用一段时间后，

特背时当鞋子表面显著污染，或者鞋底磨损，鞋体变形，或者原用人有静电点击感时，都必须对防静电鞋

的电阻进行复测、核查。 防静电鞋的电阻受湿度影响而发生变化，故在夏季和冬季应作对比测试，以掌握

变化幅度。